Технические характеристики

Размер (ш × д):  1200мм ×1800мм

Толщина:  25 мм

Жесткость слоёв (нижн./верх.):  70/55  Шор

Плотность:  0,21 г/см³

Вес:  5,5 кг/м²

Материал:  композиционный полимер EVA

Цвет:  чёрный/бежевый/зелёный/серый

| Физ.-мех. характеристики, ед. измерения, метод измерения |  |
| --- | --- |
| Твердость по Шор (JIS S 6050) | верхний слой 55±3, нижний слой 70±3 |
| Плотность при 23°С (г/см3) (ASTM D 792) | 0,25±0,01 |
| Сопротивление истиранию при 2,5Н (мм3) (DIN 53516) | 340±10 |
| Абсорбция при водопогружении (об.%) (28 дней) | <2 |
| Коэффициент теплопроводности (Вт/(м К)) при +10°С | <0,06 |
| Применение при температуре (°С) | от -40 до +50 |
| Остаточная деформация (%) (основа 10 цм2, 70 N, 1 минута) | <1 |